重大科技成果工程化揭榜挂帅项目榜单（17）

- 项目名称

- 航空级芳纶纸蜂窝芯材生产技术

二、研究内容

开展航空级芳纶纸蜂窝芯材生产技术标准及工艺规范开发，同时对产品的可靠性、产业化、质量稳定性等开展研究，形成从设计、核心工艺开发到新产品试制、规模化制造的全过程自主研发的能力。主要研究内容有：

1.研究以蜂窝孔格为单元成形工艺原理，形成芳纶纸蜂窝生产全物理场表征与控制模型；

2.研究胶液及树脂粘度均匀化技术；

3.研究蜂窝接入风场的方法以及风场风速的均匀性及稳定性的控制技术；

4.研究蜂窝固化过程中冷风和热风匹配及混合方法，使进入每个蜂窝孔格的气流温度一致，解决升温和降温过程中间温度过冲的问题；

5.研究涂胶工艺过程中各区域的张力场及匹配性；

6.针对全物理场表征及控制节点及匹配性技术研究，开发相应数字化生产装备。

三、考核指标

完成航空级芳纶纸蜂窝芯材相关技术及工艺标准研发，配套全套研制生产工艺设备，形成芳纶纸蜂窝自主研发生产能力，在航空航天行业开展产业化应用，各关键指标的重要参数达到以下要求：

1.胶条宽度分散性满足1.24%，节距的平均值与理论值误差满足0.10%，分散性满足0.40%；

2.芳纶纸叠合精度满足±0.10mm，叠合的蜂窝块孔格尺寸离散系数满足4.6%；

3.树脂的浓度精度控制达到0.1%，蜂窝产品密度均匀性达到±8%，

4.形成航空级芳纶纸蜂窝芯材批产能力，产品合格率达到95%；

5.产品通过第三方检测达到GJB1874相关要求。

四、项目研发总投入

2800万元。

- 需求单位

- 芜湖创联新材料科技有限公司