重大科技成果工程化揭榜挂帅项目榜单（20）

- 项目名称

- 煤矿井下配电网系统用10KV光电复合型移动金属屏蔽监视型橡套软电缆

- 二、研究内容

- 1、开展耐高温、高压、抗弯曲、低衰减特种光纤技术研究。该项技术要求光缆的热塑性材料200℃、1.4MPa，时间2h条件下光缆不变形或少变形，并确保光纤元件在高温高压硫化过程中不受损失，满足光纤衰减的要求，同时还要求成品后的光电复合缆能够经受曲绕半径250mm，曲绕张力3kN，曲绕9000次条件下，光纤不发生断裂。

- 2、开展磁张力一次绞合成型的大截面软导体制造技术研究，解决了传统大截面软导体在绞合成型时，因手工调整线盘张力而导致的股线张力不一致缺陷，极大提高了成品电缆的整体抗弯曲性能。

- 3、开展电缆结构创新，实现光纤、输电铜线于一体，能同时解决设备用电、信号传输及智能监控的问题，使煤矿井下电网供电智能化，实现对煤矿井下输配电网的智能化监测和高速宽带通信的光电复合缆。

1—动力线芯导体；2—动力线导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤；3—动力线芯金属屏蔽（兼做地线）；4—光缆；5—半导电抗挤压支架；6—通讯线芯；7—包覆层；8—金属屏蔽（兼做地线）；9—内护层；10—镀锡铜丝/镀锌钢丝铠装层（兼作总屏蔽层）；11—外护套

三、考核指标

完成10kV光电复合型移动金属屏蔽监视型橡套软电缆研发，应用于煤矿井下智能供电系统，各关键指标的重要参数达到多少。

1、局部放电量1.73U0条件下，不大于10pC;

2、20℃绝缘电阻≥4000MΩ*km；

3、光纤衰减：1310nm≤0.3dB/km；1550nm≤0.2dB/km；

4、成品电缆阻燃性能符合MT386规定；

5、曲绕半径250mm，曲绕张力3KN，曲绕9000次条件下，电缆线芯不发生短路及断路，光纤不发生断裂。

四、项目研发总投入

1040万元。

- 五、需求单位

- 安徽凌宇电缆科技有限公司